Ekscytony, stany wzbudzone struktury elektronowej w półprzewodnikowych ciałach stałych, przenoszące teorie mechaniki kwantowej do życia, mają nie tylko fundamentalne znaczenie dla właściwości optycznych tych materiałów, ale także stanowią platformę dla nowych zastosowań w urządzeniach optoelekteonicznych. Dlatego badania zjawisk ekscytonowych w półprzewodnikach są istotne zarówno z punktu widzenia badań fizyki fundamentalnej, jak i zrozumienia właściwości materiałów przed ich zastosowaniem w praktycznych urządzeniach. Jedną z grup materiałów, w których ekscytony odgrywają szczególnie istotną rolę są półprzewodnikowe dichalkogenki metali przejściowych (TMDs).

TMDs krystalizujące w postaci warstwowej materiałów van der Waalsa zyskały drugie życie w środowisku naukowym po odkryciu grafenu - pojedynczej warstwy grafitu. W przypadku rodziny półprzewodnikowych dichalkogenków metali przejściowych (S-TMD) uwagę naukowców przykuła heksagonalna struktura (podobna do grafenu) oraz obecność przerwy wzbronionej (której brakuje grafenowi) nawet w pojedynczej warstwie. Dynamiczne badania tych materiałów ujawniły kolejne egzotyczne zjawiska, wiele z nich związanych z fizyką ekscytonów, które to są wyjątkowo istotne w tych materiałach ze względu na zredukowaną wymiarowość nośników i ich stosunkowo duże masy efektywne.

W niniejszej pracy doktorskiej badane są dwa aspekty fizyki kompleksów ekscytonowych w S-TMDs: ich struktura subtelna oraz serie Rydberga. Pierwszy z nich związany jest z rozszczepieniem energii pomiędzy stanami ekscytonowymi o różnych konfiguracjach spinowych. W pierwszym podejściu, stany spinowe ekscytonów można podzielić na dwie grupy: ekscytonów jasnych, które mogą oddziaływać z promieniowaniem elektromagnetycznym oraz ekscytonów ciemnych, które nie oddziałują ze światłem. Źródło tego rozszczepienia energii pomiędzy stanami może być związane albo z rozszczepieniem spin-orbita pasm przewodnictwa i walencyjnych, albo z różnicami w wielkości bezpośrednich i wymiennych oddziaływań kulombowskich. Chociaż zwykle rozważane są tylko stany podstawowe ekscytonów, tutaj badane są również stany wzbudzone. Szeregi Rydberga opisują poziomy energetyczne stanów ekscytonowych różniących się główną liczbą kwantową. Struktura subtelna jest badana zarówno dla stanów podstawowych jak i wzbudzonych.

W pracy badani są różni przedstawiciele półprzewodzących dichalkogenków metali przejściowych, przy czym największy nacisk kładziony jest na jednowarstwowe S-TMD grupy VI, takie jak MoS2, MoSe2, WS2 i WSe2. W celu poprawy jakości optycznej (głównie szerokości liniowej rezonansów związanych z kompleksami ekscytonowymi), zostały one zamknięte w cienkich płatkach heksagonalnego azotku boru. Oprócz nich przebadano również reprezentatnta grupy VII S-TMD - ReS2 - w postaci objętościowej.

Badania przedstawione w tej pracy zostały wykonane przy użyciu technik spektroskopii optycznej: fotoluminescencji i odbicia, często z rozdzielonych polaryzacyjnie (kołowo lub liniowo). Silne pole magnetyczne (do 30 T) przyłożone w różnych geometriach eksperymentalnych (Faradaya, Voigta i pośredniej - "tilted-field") zostało użyte jako główna perturbacja układu, która pozwoliła na badanie subtelnej struktury ekscytonu i zaobserwowanie serii Rydberga jasnych i ciemnych ekscytonów.

Manuskrypt składa się z siedmiu rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter wprowadzający, w pierwszym z nich nakreślone jest tło teoretyczne, natomiast w drugim omówione są szczegóły eksperymentalne i przygotowanie próbek. Kolejne cztery rozdziały przedstawiają wyniki eksperymentalne i ich interpretację dla czterech oddzielnych projektów, a każdy poprzedzony jest bardziej szczegółowym wstępem i przeglądem literatury. ostatni rozdział podsumowuje wyniki i kończy pracę. Krótkie streszczenie wszystkich rozdziałów jest podane poniżej:

Rozdział 1 - Wprowadzenie:

Podano krótkie wprowadzenie do fizyki ekscytonów, ich widma energetycznego i struktury subtelnej. Omówiono właściwości dichalkogenków metali przejściowych, przy czym największy nacisk położono na półprzewodnikowych przedstawicieli z grup VI i VII.

Rozdział 2 - Próbki i metody:

W pierwszej części omówiono procedurę przygotowania próbek wykorzystywanych w przeprowadzonych eksperymentach oraz zamieszczono zdjęcia z mikroskopu typowych próbek. W drugiej części szczegółowo opisano układy doświadczalne zastosowane podczas badań.

Rozdział 3 - Ciemne ekscytony w monowarstwach S-TMD:

Przedstawiono wprowadzenie do tematu ciemnych ekscytonów w monowarstwach S-TMD grupy VI, omówiono stosowną literaturę oraz zaprezentowano i zinterpretowano nowatorskie wyniki doświadczeń magnetooptycznych dotyczące struktury subtelnej ekscytonów w MLs dichalkogenków na bazie Mo. Dane uzyskane z pomiarów w konfiguracji Voigta dowodzą, że MoS2, wbrew niektórym wcześniejszym pracom, jest materiałem ``ciemnym'' - takim, w którym stan podstawowy ciemnego ekscytonu ma niższą energię niż stan jasnego ekscytonu. g-czynniki ciemnych ekscytonów w monowarstwach MoS2 i MoSe2 zostały wyznaczone z pomiarów wykonanych w konfiguracji "tilted-field".

Rozdział 4 - Serie Rydberga ciemnych ekscytonów w monowarstwie WSe2:

W rozdziale tym rozważana jest struktura subtelna zarówno stanów podstawowych, jak i stanów wzbudzonych. Na przykładzie monowarstwy WSe2 pokazano, że nie tylko stan podstawowy ciemnych ekscytonów może być rozjaśniony w konfiguracji Voigta, ale również stany o wyższej głównej liczbie kwantowej. Ponadto, poprzez porównanie poziomów energetycznych serii jasnych i ciemnych ekscytonów otrzymano amplitudę rozszczepienia spin-orbita pasma przewodnictwa.

Rozdział 5 - Wysoce anizotropowe ekscytony w objętościowym ReS2:

W rozdziale tym przedstawione są szczegółowe badania magneto-fotoluminescencji próbek ReS2 wykonane w różnych geometriach eksperymentalnych. Pokazano, że dwie poprzednio opisane, liniowo spolaryzowane serie Rydberga jasnych ekscytonów charakteryzują się tą samą przerwą pasmową. Oprócz nich, w wysokich polach magnetycznych w konfiguracji Voigta obserwowane są jeszcze dwie inne serie ciemnych ekscytonów. Obserwowane zależności energetyczne i selektywne sprzężenie pomiędzy stanami ekscytonowymi zależne od kierunku pola magnetycznego są dobrze wyjaśnione przez model fenomenologiczny.

Rozdział 6 - Singletowe i trypletowe ujemnie naładowane ekscytony - przypadek WS2:

Analizowana jest struktura subtelna ujemnie naładowanych ekscytonów - stanów singletowych i trypletowych - w prostopadłym do płaszczyzny próbki polu magnetycznym. Polaryzacja dolinowa swobodnych nośników i naładowanych ekscytonów jest badana odpowiednio za pomocą eksperymentów odbicia i fotoluminescencji rozdzielonych w polaryzacji kołowej. Pokazano, że te dwie polaryzacje dolinowe różnią się znacząco. Podczas gdy polaryzacja dolinowa elektronów swobodnych może być strojona przez pola magnetyczne i badana przez eksperymenty odbicia, polaryzacja dolinowa trionów obserwowana w fotoluminescencji jest zależna od złożonych mechanizmów relaksacyjnych nośników.

Rozdział 7 – Wnioski:

Wymieniono najważniejsze wyniki uzyskane w tej rozprawie oraz podsumowano pracę.